	TECHNICKÝ LIST

	Datum:
	28-1-2015

	Kód produktu:
	21-50310-0100

	Název:
	I1 BITUMEN RC 100

	Verze TL:
	001

	
	

	Charakteristika:
	Bitumenová nepřelakovatelná elastická antikorozní ochrana černá 



	Použití:

	Nepřelakovatelná dlouhodobá elastická antikorozní ochrana prahů, rámů, podvozků, podběhů karoserie. Redukuje hlučnost a vibrace. 

Používá se k dlouhodobé ochraně před odlétávajícími kamínky, štěrkem, posypové soli a vlhkosti.  Kompatibilní s většinou originálních nástřiků na podvozky automobilu. Při aplikaci nestéká.  



	Technické informace:
	

	Báze:
	Oxidovaný bitumen, rozpouštědla a přísady

	Odstín: 

	Černý

	Zápach: 


	Typický po bitumen/ lakový benzín 

	Hustota (20 º C), g/ml
	1.05

	Sušina 
	55 %

	Viskozita, Brookfield DVII      
	Ca. 12.000 m.Pas , sp4, 6 rpm

	Test v solné mlze
DIN 50021 + DIN53210
	300 mm 700 hodin Ri 0

	Schnutí: 700 mm mokrý film / 20 °C
	Odolný prachu: 3–5 hodin
Suchý na dotek: 12–16 hodin
Kompletně suchý: 1 den

	Doporučená tloušťka filmu/vydatnost
	700 mm mokrého filmu, 300 mm suchého filmu
1 l = 1,4 m2

	Teplotní odolnost produktu º C:
	50–80

	Aplikace:
	Opravovaný povrch musí být čistý, suchý, zbaven mastnoty, olejů a rzi. Před použitím dózu protřepejte.  Přípravek nanášejte v několika tenkých vrstvách.  Používejte vzduchovou UBS pistoli na spodky.  Neaplikujte na části motorů, převodovky, brzdy, výfukový systém. Neaplikujte štětcem. Pro zvýšení korozní odolnosti použijte na holý kov antikorozní základ. Doporučená tloušťka pro aplikaci je 700 mm mokrého filmu (300-350 mm suchého filmu). Aplikační teplota 10-25 oC. Skladujte při teplotě do 20 oC. Čištění lze provádět např. přípravkem I1 ředidlo NITRO. Vydatnost: 1,6 m2/1L.  Teplotní odolnost 80oC

	Aplikační teplota º C
	10–25

	Skladování:
	Skladujte při teplotě 10 °C–20 °C na suchém místě 

	Skladovatelnost:
	24 měsíců

	Tyto informace byly sestaveny podle našich nejlepších současných znalostí. Neposkytuje žádné záruky. Údaje v tomto listu jsou výsledkem rozsáhlého testování buď skupinou Stinoil, nebo jejími dodavateli. Vždy však důkladně zkontrolujte, zda je produkt vhodný k požadovanému účelu. 


